
Nombre: RESINA COMPUESTA UNIVERSAL CON PROPIEDADES MIMÉTICAS. NANOMÉTRICAS

Especificaciones técnicas:
1. Resina Nanométricas o nanopartículas o submicrónicas o nanorelleno, con tamaños entre 20 a 30 nanómetros.
2. Con opacidad adaptativa o propiedades miméticas.   
3. Matriz orgánica que contenga los siguientes componentes
3.1. Monómeros de alto peso molecular indicados ya sean solos o combinados: Bisphenol-A Diglycidyl Ether Dimethacrylate (bis-GMA) o Dimetacrilato de Uretano (UDMA) u otros.
3.2. Monómero de bajo peso molecular: Trietilenglicol Dimetacrilato (TEGDMA) o Hexandiol dimetacrilato (HDDMA) u otros.
4. Partículas de relleno inorgánico con dos o más de los siguientes componentes:
4.1.  Sílice de 20 nm a 30 nm.
4.2.  Vidrio de 0.4 micra a 1.0 micras.
4.3.  Zirconia de 4nm a 11 nm.
5. Fotoiniciadores con uno o combinado de los siguientes:
5.1. Canforoquinona solo o en combinación. 
5.2. Lucerina (TPO).
5.3. Ivocerina 
5.4. Otros
6. Modo Flexural de 6,000 Mpa a 9,000 Mpa
7. Resistencia a la flexión de 80 M Pa o mayor (ISO 4049 tipo 1)
8. Radiopacidad similar o superior a 2 mm Al
9.  Contracción volumétrica 2,3% o menor
10.  Contenido de relleno por peso 65 a 85% o, contenido de relleno por volumen 55% a 62%.
11. Que cumpla con normativa ISO 4049 sobre material restaurador polimérico Tipo 1, Clase 2, Grupo 1
12. Presentación: jeringa de 4 gramos o mayor.

LA INSTITUCIÓN SOLICITANTE PODRA ESCOGER DEL PUNTO 5 (FOTOINICIADOR) LO QUE REQUIERA.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1.	Envase sellado de fábrica con fecha de expiración visible.  
2.	Debidamente identificado por el fabricante.   
3. Los colores:   Tonos adaptativos: Bright (Bleach, A1, B1, B2, C1, D2); Natural (A2, A3, C2, D3, D4); Warm (A3.5, A4, B3, B4, C3, C4); A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3, A4/C4; UB (Universal Body), A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, tonos opacos, translúcidos, transparentes o cualquier otra nomenclatura de color, los cuales serán solicitados según necesidades de cada institución. A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3,

