· Malla quirúrgica para la corrección de hernias umbilicales extraperitoneales (formulario 24149)

Descripción: Dispositivo medico preformado para la reparación de hernias umbilicales pre peritoneales, retro musculares o supra aponeurótica.

Especificaciones:

1. Malla quirúrgica circular y cóncava de polipropileno monofilamento.

               2. Isotrópico 

               3. Tamaño del poro 2400µm 

              4. Densidad 30g/m2 

              5. Espesor 0.40mm 

              6. Tamaños: Ø6cm u Ø8cm 

              7. Estéril 

              8. De un solo uso

Observaciones:

1. Estéril.

2. De un solo uso.

· Malla quirúrgica Inguinal Bidireccional (formulario 24148)

Descripción: Dispositivo Medico Malla de mediana o alta densidad, indicada para la reparación de hernias inguinales vía laparoscopia.

Especificaciones: 

1. Malla quirúrgica preformada 100% polipropileno monofilamento.

              2. Estructura Convoca.

              3. Bidireccional y reversible.

             4. Con o sin doble marcación para determinar la línea media y lograr un mejor posicionamiento.

            5. De alta porosidad efectiva.

            6. De baja superficie reactiva.

            7. Tamaño del poro: 1800µm o 3400µm.

           8. Densidad: 58g/m2 o 110g/m2.

           9. Espesor: 0.66mm o 0.75mm.

          10. Tamaños: 10cm x 15cm, 12cmx16cm o 15cmx20cm. 

          11. Estéril. 

          12. De un sólo uso.

Observaciones: 

1. Estéril.

2. De un solo uso.
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