Nombre: IONÓMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE.

Descripción: 

· Ionómero de vidrio modificado con resina con tecnología de nano relleno para restauraciones, base y reconstrucción de muñones.
· Ionómero de vidrio utilizado como base de restauraciones cavitarias.
· Para restauraciones.
· Restaurador y reconstructor de muñones, fotopolimerizable, que en su polimerización libere flúor por un tiempo prolongado y que posea adhesión a la estructura dental, tiempo prolongado de trabajo.
· Para restauraciones, base y reconstrucción de muñones fotopolimerizable.
· Para cementaciones. 
Son tres (3) tipos según su uso: Cementación, restaurador y liner.

Especificaciones:

· Ficha técnica 105622 cliker 

1.
Ionómero de vidrio modificado con resina con tecnología de nano relleno:

1.1.
Con alta liberación de flúor.

1.2.
Resistencia al desgaste y a la flexión.

1.3.
Radiopaco.

1.4.
Diferentes colores: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, Blue.

2.
Acondicionador (Primer): 6.5ml. 

3.
Dispensador (clicker): pasta/pasta de 12 gramos.

· Ficha técnica 105198 (clicker o líquido y polvo)

1.
Líquido que contenga ácido polialquenoico modificado de resina.  

2.
Pasta que contenga vidrio opaco de fluoraluminiosilicato (combinación de HEMA Y BIS-GMA, agua, vidrio radiopaco y fluoruro).

3.
Con módulo de flexión bajo (alta flexibilidad).

4.
Con alta adhesión a la dentina.

5.
Con resistencia a la adhesión en esmalte.

6.
Con resistencia a la compresión, fractura y flexión.

7.
Con PH neutro y liberación de flúor.
· Ficha técnica 70217 (polvo y líquido para muñones) y 70681, se unificarán.
1.
Radiopaco.

2.
Liberador de flúor.

3.
El juego debe contener:

3.1
Envases de polvo de 4 g a 5 g, en uno o más colores (compatibles con la guía VITA).

3.2
Con dosificador de polvo.

3.3
Agente acondicionador de dentina líquido en gotero dosificador.

3.4
Bloque de papel para mezcla.

3.5
Barniz protector a base nitrocelulosa. 

4.  Presentar ISO 13485.
· Ficha técnica 70681

El juego debe contener: 

1.
Frasco de 5 gramos de polvo.

2.
Frasco de 2.5ml de líquido para mezclar.

3.
Frasco de 2 ml de primer.

4.
Frasco de líquido glaceador.

5.
Puntas aplicadoras con pistones.

6.
Cucharilla dosificadora.

7.
Libreta de papel para mezclar.
· Ficha técnica 70216 (verificar si es Dual o solo autocurable)
1. Ionómero de vidrio quimioactivado para cementaciones.  
2. Polvo con dosificador.
3.
Líquido en frasco dosificador o con gotero.
4.
Con bloque para mezcla.
,

Observaciones:

1.
Envases sellados. 

2.
Con fecha de expiración impresa en lugar visible. 

3.
Debidamente identificado por el fabricante. 

4.
Con su garantía respectiva. 

5.
Adjudicar al proveedor que ofrezca mejor precio por gramo.
Presentación: Kit o Juego/Por unidad.
